[image: ]Sicherheit:
Reizt die Augen. Immer geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Es wird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Aktivkohlefilter zu verwenden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Bei Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt aufsuchen. Bei Verschlucken sofort ärztliche Hilfe holen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nicht auf großen Flächen oder in Wohnräumen verwenden.
Werkzeugreinigung: Epoxid‑Verdünner oder Reiniger M (ökologischer Aceton‑Ersatz).

Verarbeitung:
Je nach Untergrund und Zustand sandstrahlen oder schleifen. Die Oberfläche muss sauber, trocken und entfettet sein. Nur bei Temperaturen ab 15 °C anwenden.
Die beiden Komponenten im Volumenverhältnis 4 : 1 mischen und das Gemisch innerhalb von 2–3 Stunden verarbeiten. Auftrag mit Rolle oder Pinsel. Staubtrocken nach 5 Stunden bei 20 °C. Schleifbar nach 24 Stunden. Vollständig ausgehärtet nach 7 Tagen. Überstreichbar nach mind. 5 Stunden und max. 30 Tagen. Für optimale Abdichtung werden 2 bis 4 Schichten empfohlen. Wenn anschließend ein Antifouling aufgetragen wird, muss zuerst eine Schicht Light Primer aufgebracht werden.
Vor dem Zuwasserlassen muss der ANTIKORROSIONS‑PRIMER mindestens 7 Tage bei 20 °C aushärten.

B‑Komponente. bernstein
n/a
ca. 0,93 gr/cm³
24 Monate im geschlossenen Gebinde
flüssig
A‑Komponente.
Rot
> 20,5 cSt
ca. 1,55 gr/cm³
24 Monate im geschlossenen Gebinde
flüssig
: :  EPOXY‑ANTIKORROSIONS‑PRIMER A + B

Beschreibung: 
Dies ist ein hochwertiger, lösemittelfreier, zweikomponentiger Epoxid‑Primer auf Amine‑Basis. Die ausgehärtete Schicht besitzt eine sehr hohe Beständigkeit und bildet eine ausgezeichnete Barriere gegen Wasser. Die ausgehärtete Schicht lässt weder Wasser noch Wasserdampf durch. Erhältlich in 750 ml und 7,50 l.
Eigenschaft:
Farbe: 
Viskosität:
Dichte: 
Haltbarkeit:
Konsistenz:
Anwendung: 
Das Produkt wird auf harten Untergründen als Schutzschicht gegen Wasser eingesetzt, auf Polyester als Osmose‑Vorbeugung und auf Metall als Rostschutz.
Technische Daten (A + B) : Ergiebigkeit
Shore‑Härte
ca. 11-12 m²/lt 
nicht anwendbar
Die Informationen auf dieser Seite stellen technische Hinweise dar, die nach bestem Wissen erstellt wurden. Sie können jedoch keinerlei Haftung unsererseits begründen.
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